Металлические соединения:

В случае, когда необходимо произвести быструю установку ленты на конвейер,

Металлическое соединение является оптимальным решением.

Мы поставляем весь спектр металлических и пластиковых замков для всех видов промышленной деятельности. В зависимости от области применения и толщины ленты применяются следующие типы замков.

Тяжелая промышленность:

FLEXCO BOLT

SOLID PLATE

FLEXCO RIVET

SOLID PLATE

FLEXCO BOLT

| HINGED | FLRXCO R2 |
| --- | --- |

FLEXCO RIVET

| HINGED |
| --- |
| А | До 105 kN/m | До 140 kN/m | До 70 kN/m | До 60 kN/m | До 140 kN/m |
| B | До 1000N/mm | До 1600N/mm | До 500 N/mm | До 400 N/mm | До 1250N/mm |
| C | 5mm-30mm | 6mm-24mm | 6mm-22mm | 3mm-10mm | 6mm-18mm |
| D | 300mm | 450mm | 150mm | 125mm | 225mm |

A - max.рекомендуемое натяжение, B – прочность, C – толщина,

D – минимальный диаметр вала.

Легкая промышленность:

FLEXCO BOLT

SOLID PLATE

FLEXCO RIVET

SOLID PLATE

FLEXCO BOLT

| HINGED | FLRXCO R2 |
| --- | --- |

FLEXCO RIVET

| HINGED |
| --- |
| А | До 35 kN/m | До 35 kN/m | До 11 kN/m | До 8,7 kN/m | До 35 kN/m |
| B | До 400N/mm | До 250N/mm | До 100 N/mm | До 100 N/mm | До 400N/mm |
| C | 1,5mm-6,4mm | 1,6mm-13mm | 2,4mm-3,2mm | 1,0mm-5,0mm | 1mm-10mm |
| D | 50mm | 25mm | 38mm | 10mm | 24mm |

A - max.рекомендуемое натяжение, B – прочность, C – толщина,

D – минимальный диаметр вала.

Металлические соединители типа ANCER и ALLIGATOR:

В случае, когда необходимо произвести быструю установку ленты на конвейере - разъемное соединение является оптимальным решением.
Данное соединение типа "анкер" широко используется во многих отраслях.

……………………………………………………………………………………………………..

ООО «Конкорд» предлагает широкий выбор металлических соединений для лент толщиной от 0.5мм. Металлические соединения выполняются из обычной или нержавеющей стали.

Для тонких лент применяются плоские замки.

……………………………………………………………………………………………………...

Наша фирма предоставляет как металлические соединители так и устройства для их соединения, что позволяет очень оперативно производить монтаж лент.

…………………………………………………………………………………………………….

Для лент толщиной от 2 до 6 мм мы рекомендуем соединения типа Аллигатор.

Замки выполняются из нержавеющей и обычной стали.

……………………………………………………………………………………………………...

|  | Данные соединения позволяют мобильно производить монтаж лент в условиях производства. Мы также можем поставить отдельно замки и устройства для их установки. |  |
| --- | --- | --- |